工程力学B

实验指导书

院 （系）：

专业班级：

学    号：

姓    名：

指导教师：

工 程 坊

机械与制造工程学院

实 验 须 知

1．实验前必须预习实验指导书中相关的内容，了解本次实验的目的、要求及注意事项。

2．按预约实验时间准时进入实验室，不得无故迟到、早退、缺席。

3．进入实验室后，要爱护实验室的一切设备，不得擅自乱动仪器设备，以免发生危险或损坏事故。

4．保持实验室的清洁和安静，养成良好的科学作风。

5．实验时应严格遵守操作步骤和注意事项。实验中，若遇仪器设备发生故障，应立即向教师报告，及时检查，排除故障后，方能继续实验。

6．实验过程中，若未按操作规程操作仪器，导致仪器损坏者，将按学校有关规定进行处理。

7．实验过程中，同组同学要相互配合，认真测取和记录实验数据；

8．实验结束后，将仪器、工具清理摆正。不得将实验室的工具、仪器、材料等物品携带出实验室。

9．实验完毕，实验数据经教师认可后方能离开实验室。

10．实验报告要求字迹端正、绘图清晰、表格简明、实验结果正确。

实验一  拉伸实验

拉伸试验是测定在静载荷作用下材料力学性能的一个最基本最重要试验。通过拉伸试验中得到的屈服强度、抗拉强度、延伸率、截面收缩率等力学性能指标，是工程中强度和刚度计算的主要依据，也为工程设计中各种材料的选择提供了数据。在本次拉伸试验中，我们选择低碳钢与铸铁作为塑性材料和脆性材料的代表，分别进行试验。

## 一、实验目的

1、了解试验设备——万能材料试验机的构造和工作原理，掌握其操作规程及使用时的注意事项。

2、测定低碳钢材料拉伸时的屈服极限、强度极限、延伸率和截面收缩率。

3、测定铸铁材料拉伸时的强度极限。

4、观察两种材料拉伸过程中的各种现象、拉断后的断口情况，分析二者的力学性能。

## 二、实验设备

1、 游标卡尺

2、  CMT5205微机控制电子万能试验机

CMT5205万能材料试验机可以完成拉伸、压缩、弯曲等试验，其主要特点是以相对紧凑的结构产生较大的工作载荷。主要由加力装置、测力装置组成。如图1—1所示。

图1—1    CMT5205万能材料试验机结构简图

## 三、拉伸试样

根据不同的材料和要求，对试样的形状、尺寸和加工在国家标准中有规定，必须遵照执行。在拉伸试验中，试样按试件长度不同可划分为长试样(L0=10d0)和短试样(L0=5d0)。本次材料拉伸试验采用L0=10d0 (L0为标距即工作段长度，d0 为直径，d0 =10mm)圆形截面试样，见图1-2。为确保材料处于单向拉伸状态以衡量它的各种性能，拉伸试样有工作部分、过渡部分和夹持部分。其中工作部分即标距处必须表面光滑，以保证材料表面的单向应力状态；过渡部分必须有适当的台肩和圆角，以降低应力集中，保证该处不会变形或断裂；试样两端的夹持部分是装入试验机夹头中的，起传递拉力的作用。

试验前，需对低碳钢试样打标距，用试样打点机或手工的方法在试样工作段确定L0=100mm的标记。由于塑性材料颈缩局部及其影响区的塑性变形在断后延伸率中占很大比重，显然同种材料的断后延伸率不仅取决于材质、而且取决于试样的标距。试样越短，局部变形所占比例越大，也就越大。为便于相互比较，试样的长度应当标准化。

图1—2   拉伸试样

## 四、实验原理

(1)、低碳钢是指含碳量在0.3％以下的碳素钢。这类钢材在工程中使用较广，在拉伸时表现出的力学性能也最为典型。

图1—3 低碳钢拉伸图

a、弹性阶段：包括正比例阶段，其正切值为E弹性模量。

b、屈服阶段：载荷不增加而变形急剧增大，材料失去抵抗变形的能力，产生屈服。对于未经过加工的低碳钢材料来说，屈服强度是其应用时的强度极限。

c、强化阶段：继续加载，材料继续产生变形，这一阶段，低碳钢材料重新恢复了抵抗变形的能力，实际的生产中，对低碳钢加工，使其达到强化阶段，可使材料的比例极限提高，达到节约材料的目的。

d、局部颈缩阶段：低碳钢产生明显的颈缩现象，断口处有热量产生。

(2)、铸铁这类脆性材料拉伸时的应力--应变曲线如图1-4所示。灰铸铁试样是在非常微小的变形情况下突然断裂的，断裂后几乎测不到残余变形。

图1-4  铸铁拉伸图

塑性材料和脆性材料的拉伸曲线存在很大差异。低碳钢和铸铁是工程材料中最具典型意义的两种材料，前者为塑性材料，后者为脆性材料。观察它们在拉伸过程中的变形和破坏特征有助于正确、合理地认识和选用材料。

## 五、CMT5205万能材料试验机操作规程

1、开机：试验机——电脑——打印机

关机：试验机——电脑——打印机

2、联机后选定试验方案名，查看试验参数，输入用户参数，是否更改存盘名（便于查找）。

3、按要求装夹好试样，注意上下夹具不能相碰. 更换夹具必须重新调限位。

4、点运行,在实验过程中电脑不能进行别的工作。

5、试验结束生成报告。

6、工作台应每天进行清洁工作。

7、长时间不试验应关闭试验机。

8、电脑不能安装游戏软件。

## 六、实验步骤

1、打开试验机主机电源。

2、按软件启动方式进入软件，选择正确的传感器进行联机。

3、在输入用户参数窗口选择欲做试验方案。

4、输入存盘文件名，或采用默认文件名。

5、测量试样尺寸。

6、输入试样尺寸、试样标距及相关试验参数。

7、安装夹具及装夹试样。

8、开始试验。软件自动切换到试验界面。

9、观察试验过程。

10、试验结束，在试验结果栏中，程序将自动计算出的结果显示在其中。

11、输入断后标距，断后面积（或断后直径等）。

12、还有试样，如已输入试样尺寸，请重复7-11步，如还未输入试样尺寸，请重复5-11步。

13、打印试验报告。

14、做完试验，关闭软件。

15、关闭试验机主机电源。

## 七、实验后的测量和断口的观察

低碳钢材料拉断后，须计算其延伸率和截面收缩率，因此要测量断后标距长度和断口(颈缩)处直径。

分析拉伸试样的断口，对于评价材料的质量是很重要的，而且还有助于判断材料的塑性、强度及其综合性能。观察低碳钢铸铁两种材料的断口，并分析原因。

低碳钢：断后有较大的宏观塑性变形，断口呈灰暗色纤维状，不完全杯锥状，周边为45°的剪切唇——塑性较好

铸铁：断口与正应力方向垂直，没有颈缩现象，长度没有变化，断口齐平为闪光的结晶状组织——脆性

## 八、实验后力学性能比较

对不同材料力学性能的比较，我们主要从拉伸过程中材料表现出的不同现象和试样拉断后断裂的现象进行比较。同学们试验过程中要仔细观察。

- 低碳钢与铸铁强度指标与塑性指标的计算

1、低碳钢材料(1MPa=1)

屈服极限：（MPa）     强度极限：（MPa）

断后延伸率：

截面收缩率：

2、铸铁材料    强度极限：（MPa）

实验二 压缩实验

一、实验目的

1、测定在压缩时低碳钢的屈服极限σS，铸铁的强度极限σb。

2、观察两种材料的破坏现象，并比较这两种材料受压时的特性。

## 二、实验设备

1.CMT5205微机控制电子万能试验机

2、游标卡尺

## 三、压缩试样

本次压缩试验用短形试样见图2-1所示。试样两端须经研磨平整，互相平行，且端面须垂直于轴线。试样尺寸对压缩变形量和变形抗力均有很大影响。为使结果能互相比较，必须采取相同的值。此外试样端部的摩擦力不仅影响试验结果，而且改变破断形式，应尽量减少。本次试验试样规格直径D=10mm,其中低碳钢H：D=4:3，铸铁H：D=3:2。

图2-1   压缩试样

## 四、实验步骤

1、打开试验机主机电源。

2、按软件启动方式进入软件，进行联机。

3、在输入用户参数窗口选择欲做试验方案。

4、输入存盘文件名，或采用默认文件名。

5、测量试样尺寸。

6、输入试样尺寸、试样标距及相关试验参数。

7、安装夹具及装夹试样。

8、开始试验。软件自动切换到试验界面。

9、观察试验过程。

10、试验结束，在试验结果栏中，程序将自动计算出的结果显示在其中。

11、打印试验报告。

12、做完试验，关闭软件。

13、关闭试验机主机电源。

图2-2 低碳钢压缩图                    铸铁压缩图

## 五、实验后材料破坏情况

观察低碳钢铸铁两种材料的破坏变形情况，分析原因：

低碳钢：试样逐渐被压扁，形成圆鼓状。这种材料延展性很好，不会被压断，压缩时产生很大的变形，上下两端面受摩擦力的牵制变形小，而中间受其影响逐渐减弱。

铸铁：压缩时变形很小，承受很大的力之后在大约方向产生剪切断裂，说明铸铁材料受压时其抗剪能力小于抗压能力。

图2-3  低碳钢、铸铁压缩后变形图

## 六、强度指标的计算

1）低碳钢材料

屈服极限     （MPa）  1MPa=1

2） 铸铁材料

强度极限      （MPa）

实验三  扭转实验

在实际工程机械中，有很多传动是在扭转情况下工作。设计扭转轴所用的许用剪应力，是根据材料在扭转破坏试验时，所测出的扭转剪切屈服极限τS或剪切强度极限τb而求得的。在扭转试验时，即使韧性极好的金属也能在扭转时发生断裂，由于扭转断裂后外形无明显变化，从而可以精确地计算应力和应变情况。

## 一、实验目的

1、测定低碳钢材料的扭转时剪切屈服极限τs，剪切强度极限τb。

2、测定铸铁材料的扭转时剪切强度极限τb。

3、观察两种材料扭转时现象，断后断口情况，进行比较。

## 二、实验设备

1、游标卡尺

2、CTT1202型扭转试验机

扭转试验机用于实施扭转试验以测定材料的抗扭力学性能。本次扭转试验采用CTT1202型扭转试验机。见图3-1。

图3-1 电子扭转试验机（CTT1202)

## 三、扭转试样

根据国家标准，扭转试样一般采用圆形截面试样，与拉伸试样相似。不同的是两端加持部分被磨出两平行平面，以便装夹。本次试验也用低碳钢与铸铁材料两种材料作为塑性材料和脆性材料的代表。

图3—2  扭转试样

## 四、实验原理

本试验使用圆形截面试件。

将试件装在电子扭转试验机上，开动机器，给试件加扭矩。利用机器上的自动绘图装置，可以得到—曲线，—曲线也叫扭转图。

(1)、低碳钢试件的—曲线，如图3—3所示。

图3-3  低碳钢试件扭转图

图中起始直线段OA表明试件在这阶段中的与成比例， 截面上的剪应力呈线性分布，如图 3-4(a)。在 A点处， 与的比例关系开始破坏，此时截面周边上的剪应力达到了材料的剪切屈服极限(理想塑性)，相应的扭矩记为。由于这时截面内部的剪应力尚小于，故试件仍具有承载能力，-曲线呈继续上升的趋势。扭矩超过后，截面上的剪应力分布发生变化，如图3-4(b)。在截面上出现了一个环状塑性区，并随着的增长，塑性区逐步向中心扩展，-曲线稍微上升，直到B点趋于平坦，截面上各点材料完全达到屈服，电脑指示窗口扭矩值几乎不动或微小跳动，此时扭矩值指示窗口显示的扭矩值的最小值即为屈服扭矩。如图3-4(c)，根据静力平衡条件，可以求得与的关系为：

将式中dA用环状面积元素表示，则有

故剪切屈服极限为                                         （3-1）

式中,是试件的抗扭截面系数。

时的剪应力分布    时的剪应力分布    时的剪应力分布

图3-4  截面上剪应力分布图

继续给试件加载，试件再继续变形，材料进一步强化。当达到-曲线上的C点时，试件被剪断。由测力度盘上的被动计可读出最大扭矩，与公式(5-1）相似，可得剪切强度极限为

（3-2）

(2)、铸铁的-曲线如图3-5所示。从开始受扭直到破坏，近似为一直线，按弹性应力公式，其剪切强度极限：

（3-3）

图3－5  铸铁的扭转图

## 五、实验方法与步骤

1、打开试验机主机电源。

2、按软件启动方式进入软件，进行联机。

3、在输入用户参数窗口选择欲做试验方案。

4、输入存盘文件名，或采用默认文件名。

5、输入试验参数。

6、安装夹具及装夹试样。

7、开始试验。软件自动切换到试验界面。

8、观察试验过程。

9、试验结束，在试验结果栏中，程序将自动计算出的结果显示在其中。

10、打印试验报告。

11、做完试验，关闭软件。

12、关闭试验机主机电源。

## 六、实验后断口的观察

分析试样的断口，对于评价材料的质量是很重要的，而且还有助于判断材料的塑性、强度及其综合性能。观察低碳钢铸铁两种材料的断口，并分析原因。

低碳钢：断口平齐，呈灰暗色纤维状，剪切应力使之断裂。

M                                        M

图3—6  低碳钢试样断口

铸铁：螺旋状断口，断口有金属光泽 ，拉应力使之断裂。

M                                              M

图3—7  铸铁试样断口

实验四  纯弯曲梁正应力实验

## 一、试验目的

1、用电测法测定直梁纯弯曲时正应力分布，并与理论计算结果进行比较，以验证弯曲正应力公式。

2、学习电测法。

## 二、实验设备

1、纯弯曲正应力试验台  型号WSG-80

2、YBY-12型数字式应变仪

该试验台在材力实验教学中，配上电阻应变仪，可测沿梁高度的正应力分布规律。

图4-1  纯弯曲正应力试验台简图

## 三、主要技术指标

1、试样材料：16Mn钢，弹性模量E=208Gpa，跨度：l= 600mm, a= 200mm，横截面尺寸：

高度h= 28mm, 厚度b= 10mm 。

2、副梁跨度： l1= 200mm 。

3、载荷增量：ΔF= 200N （砝码四级加载，每个砝码重10N，采用1：20杠杆比放大）；砝码托作为初载荷，F0 = 26N 。

4、重量（不包括砝码）：8 Kg 。

5、外形尺寸：长×宽×高= 780×120×226 mm3 。

6、精度：满足教学实验要求，误差一般在5%左右。

图4-2  试样受力情况

## 四、实验原理

如图4-2所示，CD段为纯弯曲段，其弯矩为M= ，F0=26N ，则M 0= 2.6N·m；   ΔF= 200N，则ΔM= 20N·m 。根据弯曲理论，梁横截面上各点的正应力增量为 ：

(4-1)

式中：y为点到中性轴的距离；IZ为横截面对中性轴Z的惯性矩，对于矩形截面:

(4-2)

由于CD段是纯弯曲的，纵向各纤维间不挤压，只产生伸长或缩短，所以各点为单向应力状态。只要测出各点的应变增量Δε，即可按胡克定律算出正应力增量。

(4-3)

在CD段任取一截面，沿不同高度贴五片应变片。1片、5片距中性轴z的距离为h/2 ，2片、4片距中性轴z的距离为h/4 ，3片就贴在中性轴的位置上。

测出各点的应变后，即可按(4-3)式算出正应力增量 ，并画出正应力沿截面高度的分布规律图。从而可与(4-1)式算出的正应力理论值进行比较。

## 五、实验步骤和注意事项

1、在CD段的大致中间截面处贴五片应变片与轴线平行，各片相距h/4 ，作为工作片；另在一块与试样相同的材料上贴一片应变片，作为补偿片，放到试样被测截面附近。应变片要采用窄而长的(如1×5或2×5)较好。贴片时可把试样取下，贴好片、焊好固定导线，再小心装上。

2、调动蝶形螺母，使杠杆尾端稍翘起一些。

3、把工作片和补偿片用导线接到预调平衡箱的相应接线柱上，将预调平衡箱和应变仪联接，接通电源，调平应变仪。

4、将各测点对应的应变仪通道调零。在第3点调零后，需要稍微调整直梁试样的侧向位置，当在杠杆的尾端用手向下加压力，3点仍为零时为好。

5、先挂砝码托，再分4次加砝码，记下每次应变仪测出的各点读数。注意：加砝码时要缓慢放手。

6、取4次测量的平均增量值作为测量的平均应变，代入(4-3)式即可得出各点的弯曲正应力，并画出测量的正应力分布图。

7、加载过程中，要注意检查各传力零件是否受到卡、别等。若受卡、别等，应卸载调整。

实验五  梁的弯曲变形实验

- 实验目的

测量简支梁的最大挠度和铰支处的转角，验证挠度和转角计算公式。

二、实验设备

该试验台在材力实验教学中，配上百分表及表架，可测梁的挠度和转角。

图5-1  弯曲变形试验台简图

三、主要技术指标

1、梁材料：16Mn钢，弹性模量E=210×109Pa，跨度：= 600mm,横截面尺寸：高度h= 28mm, 厚度b= 10mm 。

2、载荷增量：ΔF= 200N （砝码四级加载，每个砝码重10N，采用1：20杠杆比放大）；砝码托作为初载荷，F0 = 26N 。

3、测变形百分表：放大倍数K=100格/mm 。

4、测角杆计算长度=80mm。

5、重量（不包括砝码）：13 kg 。

图5-2  梁受力、变形示意图

6．外形尺寸：长×宽×高= 945×200×490 mm3 。

四、实验原理

1．理论值

如图5-2，跨度为的简支梁中点受集中载荷F作用时，其作用力所在截面C的挠度及支点A所在截面的转角分别为：

（5-1）

（5-2）

式中，E为材料的弹性模量，Iz为梁横截面对中性轴的惯性矩，

（5-3）

通过上面二式可以计算出、θA的理论值。

2．实验值

C截面挠度的测量和计算

如图5-1，固定在试验台底座中部的表架1上装有测量挠度的百分表，其触头接触在固定于吊杆上端的触块的上平面。当杠杆传递过来的力通过吊杆、吊叉加在梁中点C时，梁中点C就要产生挠度，同时，吊叉、吊杆、触块一起产生向上的位移，推动百分表指针转动。不计吊叉、吊杆的变形，百分表测出的位移量就等于C点的挠度。

（5-4）

式中，N为百分表的读数，单位为格；K为百分表的放大倍数，单位为格/mm；的单位为mm。

A截面转角的测量和计算

如图5-1，表架2上装有测量A截面转角的百分表。为了使百分表有较大的读数，在梁的左端头固定有测角杆，百分表的触头与测角杆的上部接触，触点到梁轴线的距离为测角杆计算长度。由几何关系可得出，测角杆的转角就等于梁A截面的转角θA。

图5-3  测角杆转角示意图

如图5-3，百分表触点的位移是转角θA所对的弦，因梁变形很小，θA所对的弧长s近似等于其所对的弦长，于是

（5-5）

式中，s为转角θA所对的弧长，单位为mm；为测角杆的计算长度，单位为mm；N为百分表的读数，单位为格；K为百分表的放大倍数，单位为格/mm；θA的单位为rad。

为了验证胡克定律，实验采用逐级加载法（即增量法）对梁加载，即把初载荷F0到终载荷Fn的加载范围分成n个等级的载荷增量ΔF。在载荷增量ΔF的作用下，百分表测出每级相应格数增量ΔNi，再算出格数增量的平均值ΔN，于是根据式(5-6)和式(5-7)计算出C截面挠度增量和A截面转角增量的实验值

（5-6）

（5-7）

五、实验步骤和注意事项

1．固定测角杆、表架1、表架2，将百分表装到表架上，百分表触头要对正位置。

2．调整承力刀、垫刀的位置，使刀刃对正受力沟槽。

3．调动蝶形螺母，使杠杆尾端稍翘起一些。

4．先挂砝码托，记下百分表测出的初读数，再分4次加砝码，记下每次百分表测出的读数。注意：加砝码时要缓慢放手。

5．取4次测量的平均增量值作为计算读数，根据式(5-6)和式(5-7)计算出C截面挠度增量和A截面转角增量的实验值，再与式(5-1)和式(5-2)计算出的理论值进行比较。

6．加载过程中，要注意检查各传力零件是否受到卡、别等。若受卡、别等，应卸载调整。

7．发黑件要涂固体机械用油脂防锈。

实验六   扭弯组合主应力测定实验

一、实验目的：

1、测定薄壁圆管在扭弯组合下一点的主应力

2、进一步掌握电测法

二、实验设备

1、YBY-12型数字式应变仪

2、WN－2K型弯扭组合变形试验台

本试验台在材力实验教学中配上静态电阻应变仪，可作弯曲与扭转组合变形的实验用。

图6-1   弯扭组合变形试验台简图

三、主要技术指标

1、最大试验力：2KN。

2、圆管（试样）：材料20号钢，弹性模量E=210GPa，泊松比ν=0.270 ，外径D=58.0mm，内径d=50.0mm（实验时实际测量），全长400mm，被测点至加力臂竖直轴线平面的距离l=200mm，位于圆管的上顶点。

3、加力臂的加力点至圆管轴线距离a=200mm。

4、参考加载方案：载荷增量ΔF=400N，ΔT=ΔM=80N•m，包括初载共5级加载，最大载荷2KN。

5、整机重量：35kg。

6、外形尺寸：长×宽×高=555×300×480mm3。

7、精度：误差一般＜8% 。

四、结构与原理

本试验台采用1：50蜗轮减速机配螺旋机构手动加载、拉压传感器配力值显示器数显示力，机体结构为型钢组合截面。测量部件为一圆管，一端固定于支座上，另一端与加力臂垂直固定。当力臂的端头受到向上的力ΔF时，圆管即受弯曲与扭转组合作用，测点处于平面应力状态。

根据应力的正负号规定，对于本试验台的加力方向， 圆管上顶点的弯曲正应力及扭转切应力均为负值。

测点产生的弯曲正应力增量值：  (下顶点取正，上顶点取负)        （6-1）

式中ΔM为弯矩增量，                                          （6-2）

为弯曲截面系数，                              （6-3）

测点产生的扭转切应力增量值：                               （6-4）

式中ΔT为扭矩增量，                                           （6-5）

WP为扭转截面系数，                                （6-6）

理论计算主应力公式：                (6-7)

理论计算主平面法线与x轴的夹角公式：                     (6-8)

在被测点处贴一组00、450、900（如图6—1示）的应变花，把测得的应变花的应变值代入以下公式算出主应力的大小和主平面的方向的实验值。

(6-9)

(6-10)

五、实验步骤

1、在被测点贴一组、、(如图6-1示)的应变花，(为避开端头对测点受力的影响，最好贴在圆管的中部位置)，另在一块不受力的钢片上贴一片温度补偿应变片，放在被测点附近。

2、将粘贴在测点的应变花和温度补偿块上的应变片按单臂半桥接法接入应变仪，接通电源，调好应变仪。

3、设计好分级加载的加载方案，确定初载及载荷增量。应注意最大载荷不能超过试验台的最大试验力。

4、示力仪的操作：(1)该示力仪本身无电源开关，接上电源即工作，断开电源即停止工作；(2)在本试验台中，该示力仪只做了力值显示的设置(包括调零)，使用时不需再行设置，只需按调零键调零即可；(3)刚接上电源时，示力仪表要自动检索，待检索停止再调零；(4)若按一次调零键示力仪不显零，可以再按，直至显零；(5)若误按了设置键，等待约1分钟的时间，可自动恢复到正常测试，也可拔插一次电源。

5、顺时针摇转减速机加载, 快到读数载荷时，加载速度要特别缓慢。到达读数载荷时记录应变读数。

6、取每方向各次应变增量的平均值代入式(6-9)和(6-10)，即可算出实验值的主应力的大小和方向。

7、蜗轮减速机要加机油润滑，通过油窗见到机油即可。